- 医用被服三件套

- 1、面料成份：100%棉

- 2、纱支：40S*40S，密度：140*120

- 3、花型图案：各色彩条型、漂白色，彩格型，印花型

- 4、安全指标：甲醛含量≦75mg/kg  PH值：4.0-8.5 无异味

- 5、色牢度：耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、变色≥3级，沾色≥3级，耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度≥3级，

- 6、水洗尺寸变化率：缩水率≦10%

- 7、断裂强力：≥300N

- 8、尺寸要求：被套：≥155×240cm；床单：≥155×280cm；枕套：≥60×80cm

- 9、规格尺寸偏差率：大件：±2.5%   小件：±3.5%

- 10、缝纫质量：符合GB/T22796-2021的国家标准

- 11、总体质量要求：耐氯漂、耐高温、不起球、不起毛，洗涤后柔软不发硬，结实耐用。并提供相关检测报告复印件及合格证明。

- 12、质保期≥12个月

- 13、总数：1000套